Применение воронения Perma Blue.

Подготовка металла.
Нет ничего лучше чем глубокий цвет красивого воронения огнестрельного ружья или аутентичной платины дробовика. И ничто не поможет вам сохранить безупречную финишную отделку металла как средство birchwood casey  финишная обработка металла.

- Удаление старого воронения и ржавчины необходимый шаг перед  воронением. Сначала, после снятия приклада огнестрельного оружия и спускового механизма в сборе, почистите все металлические поверхности при помощи губки смоченной удалителем смазки (Cleaner-Degreaser) и основательно промойте водой.

- Нанесите Blue&Rust remover (удалитель воронения и ржавчины) смоченным тампоном и дайте 2 мин. Для воздействия. Маленькой подушечкой металлической стружки(увлажненной с  Blue&Rust remover), слегка отполируйте металл для удаления воронения и разрыхленной ржавчины. Продолжайте этот процесс до  того как метал станет блестящим.

Полезный совет:
Чистка и снятия смазки это очень важно. Поэтому не торопитесь на этом этапе. Обычная жидкость для мытья посуды великолепное чистящее средство. Когда вы думаете – уже достаточно чисто, почистите еще 2 раза.

- Если металл подвержен глубоким царапинам и/или точечной коррозии, обработайте поврежденные области наждачной бумагой 280 зернистости , а потом металлической стружкой. Для глубоких точек может понадобиться шлифовка.

- Что бы вы не делали, не делайте подготовку металла в спешке. Продолжайте полировку до тех пор, пока все будет выглядеть хорошо. Если вы не сделаете этого сейчас – вы раскаетесь позже.  Так же не забывайте спусковой механизм, готовки винтов или еще что-нибудь, что выделяется. Разберите механизмы состоящие из нескольких частей для подготовки и заключительной отделки металла.

- Вновь нанесите удалитель смазки (Cleaner-Degreaser), и потрите губкой, смойте снова водой. В этом случае, будьте осторожны, чтобы не касаться металла своими пальцами, т.к. отпечатки образует следы после воронения.

Полезный совет:
Когда вы обрабатываете поверхность металла наждачной бумагой, обернутой вокруг твердой, плоской поверхности как у напильника. В дополнение к уменьшению усталости пальцев, будет держать поверхность плоской, края твердыми и в результате вы получите профессиональный , «оригинальный вид»

- Нанесите пасту Perma Blue или жидкость Gun Blue при помощи тампона с аппликатором на чистую поверхность для воронения. Работайте так быстро, как сможете, но не забывайте об основательности. Лучше, чем покрыть поверхность средством для воронения за один раз, разделить на 2-3 части.

- Позвольте воронению закрепиться на металле в течение 30-60секунд. НЕ дольше. Затем нейтрализуйте химическую реакцию  смыванием холодной водой и вытрите насухо.

- После или в процессе смывания, слегка отполируйте при помощи тонкой металлической стружки для смешивания цвета.  Оцените воронение. Если появились полоски или вы хотите добиться глубокого/темного воронения, просто повторите шаги 1,2,3 пока не появится желаемый цвет.

- Пропитайте все области с Barricade Take-along и дайте вашему новому воронению законсервироваться в течении ночи.

- Соберите ваше огнестрельное оружие. Ваша обработка воронением закончена.   Perma Blue финишная обработка воронением это защитное прочное покрытие, которое продержится много лет в процессе использования и чистки химикатами. Чтобы сохранить первозданный вид протирайте покрытие BARRICADE защита от ржавчины время от времени или после каждого охотничьего сезона.

- Такое качество воронения вы можете ожидать на любом своем проекте.

Полезный совет:
Хронометраж очень важен когда вы приступаете к воронению. Для лучшего результата, не применяйте жидкость на металлической поверхности дольше одной минуты. Лучше применять жидкость меньшее время, чем большее.